Селективность ионитов фенольного типа

для извлечения цезия и рубидия из щелочных растворов

Иванов В. А., Шелковникова Л. А., Гавлина О.Т., Каргов С. И.,

Милютин В. В.*, Гелис В. М.*, Альтшулер Г. Н.**

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва

*Институт физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина, Москва

**Институт углехимии и химического материаловедения СО РАН, Кемерово

ivanov@phys.chem.msu.ru

Сорбенты на основе фенолформальдегидной смолы (ФФС) обладают высокой ионообменной селективностью к ионам цезия и рубидия в щелочных растворах, и с их использованием был разработан способ извлечения рубидия из концентратов переработки морской воды с избытком иона калия [1, 2]. В последние годы сорбентам фенольного типа отводят ключевую роль в извлечении 137Cs из щелочных растворов, поскольку они при высокой селективности позволяют быстро и количественно элюировать его кислотами. В частности, в нашей стране такими растворами являются котловые остатки атомных электростанций. В США новый этап в области создания и исследования сорбентов фенольного типа начался после того, как после окончания «холодной войны» в мире начались работы по созданию технологий переработки накопленных радиоактивных отходов.

В промышленности выпускают гранулированные сорбенты на основе ФФС, которые могут быть использованы как ионообменники в щелочных растворах. Также разработаны резорцин-формальдегидные сорбенты (РФС) [3, 4]. Еще одну разновидность сорбентов с фенольными группами получают конденсацией каликсаренов и резорцинаренов с формальдегидом (рис. 1). Ранее [5, 6] была обнаружена поразительно высокая селективность диффузионного переноса гидроксидов Rb+ и Cs+ (по отношению к другим ионам щелочных металлов) через жидкую мембрану, содержащую каликсарены в органическом растворителе. Однако использование каликсаренов в подобной или обычной экстракционной технике осложнено массой недостатков. Поэтому разработаны сорбенты с каликсареновыми [7] и резорцинареновыми [8, 9] группами.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 1. Строение каликсарена (а) и С-фенилкаликс[4]резорцинарена (б).

В настоящей работе изучена селективность ионного обмена Cs+ – Rb+ (1 : 1) из 0.1 М растворов щелочей на РФС и сорбенте на основе С-фенилкаликс[4]резорцинарена и проведено сопоставление с данными для ФФС и традиционными типами ионитов. Оказалось, что эти иониты не выявили преимуществ перед ФФС, а даже показали несколько меньшую селективность. Особо обращает на себя внимание то, что Р-арен-ФС не продемонстрировал сколь-нибудь повышенной селективности, которую можно было бы ожидать, учитывая результаты экспериментов с диффузией через жидкую мембрану и те ожидания, которые обычно связывают с использованием макроциклических реагентов в области разделения веществ.

Особенности взаимодействия фенолов и каликсаренов с катионами щелочных металлов в присутствии молекул воды изучили квантово-химическими методами с помощью программного пакета PC GAMESS методом функционала плотности с использованием гибридного функционала B3LYP. Оказалось, что как диметилфенолят-анион, так и анион каликс[4]арена не обладает специфической селективностью к ионам цезия и рубидия. Энергии комплексообразования катионов щелочных металлов с такими фенольными реагентами уменьшаются в том же ряду, что и энергии гидратации (от Li+ к Cs+). Это объясняет то, что особая «организованность» функциональных группировок каликсареновых и резорцинареновых смол не приводит к увеличению селективности к крупным катионам щелочных металлов по сравнению с обычными ФФС и РФС. Сделан вывод о том, что причиной селективности фенол-формальдегидных и других фенольных соединений к ионам цезия и рубидия является доминирование стадии дегидратации ионов при переходе из водного раствора в фенольную фазу по сравнению со стадией связывания с ионообменными группами.

Сорбционно-селективные характеристики различных сорбентов фенольного типа по отношению к радионуклиду 137Cs были испытаны на модельном растворе, имитирующем кубовый остаток АЭС с реактором типа РБМК состава,  г/дм3: NaNO3 – 300; KNO3 – 42; NaOН – 4,0; рН = 13,0. Перед началом экспериментов в растворы вносили метку радионуклида 137Cs в количестве около 100 Бк/см3. Оказалось, что для таких объектов наибольшую селективность проявляют сорбенты на основе РФС.

Список литературы

- Иванов В. А., Горшков В. И., Стаина И. В., Вакуленко В. А., Тарасов В. Н. // Журн. физ. химии. 1991. Т. 65. № 8. С. 2184–2188.

- Gorshkov V. I., Ivanov V. A., Staina I. V. // React. Func. Polym. 1998. Vol. 38. P. 157–176.

- Bibler J. P; Wallace R. M.; Bray L. A. // Proceedings of Symposium on Waste Management (Waste Management '90), HLW&LLW Technology. 1990. P. 747-751.

- Berge A., Nilsen T.-N., Bjorgun J.-O., Ugelstad J. US Patent 5,677,373. Oct 14, 1997.

- Izatt R. M., Lamb J. D., Hawkins R. T., Brown P. R., Izatt S. R., Christensen J. J. // J. Am. Chem. Soc. 1983. Vol. 105, No. 7. P. 1782–1785.

- Izatt S. R., Hawkins R. T., Christensen J. J., Izatt R. M. // J. Am. Chem. Soc. 1985. Vol. 107, No. 1. P. 63–66.

- Tarbet B. J., Maas G., Krakiwiak K. E., Bruening R. L. US Patent No 5,656,702. August 12, 1997. US Patent No 5,789,496. August 4, 1998.

- Альтшулер Г. Н., Федяева О. Н., Остапова Е. В. // Известия Академии наук. Серия химическая. 2000. № 8. С. 1475–1477.

- Остапова Е. В., Альтшулер О. Г., Сапожникова Л. А., Альтшулер Г. Н. // Сорбц. хроматогр. процессы. 2004. Т. 4. Вып. 6. С. 811–818.