Каталитическая активность полифункциональных ионных жидкостей в окислении модельных сернистых соединений

Кедало А.А., Есева Е.А., Акопян А.В.

студент, аспирант, с.н.с. к.х.н.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия

nastya.kedalo@mail.ru

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме очистки нефти и продуктов ее переработки от серосодержащих соединений [1-2]. В связи с введением жестких экологических требований к топливам увеличивается потребность в поиске новых решений по очистке нефтяных фракций от сернистых соединений. Наиболее распространенный метод обессеривания – гидроочистка требует высоких капитальных и энергетических затрат при ее внедрении, а рост содержания серы в углеводородном сырье ведет к ужесточению условий проведения этого процесса, что требует совершенствования имеющихся катализаторов и увеличения размеров реакторов [3]. В связи с удорожанием процесса гидроочистки все более широкое распространение получают безводородные методы обессеривания, наиболее перспективным из которых является окислительное обессеривание [4]. Метод основан на окислении сероорганических соединений с последующим их извлечением полярным растворителем или адсорбентом из углеводородной среды [5]. Одно из основных преимуществ окислительного обессеривания – мягкие условия проведения окисления (температуры до 80°С и атмосферное давление). Использование в качестве окислителя пероксида водорода – перспективно, поскольку он – экологически безопасный растворитель, продуктом его восстановления является вода.

В настоящей работе синтезированы ионные жидкости на основе 1-метилимидазола и пиридина, содержащие в своем составе бренстедовскую кислотность и атом переходного металла. Полученные катализаторы использованы для окисления сернистых соединений различной природы. Синтезированные полифункциональные ионные жидкости являются эффективными катализаторами процесса окислительного обессеривания. Достигнута 100%-ая конверсия метилфенилсульфида в мягких условиях.

Литература

- Акопян А. В., Федоров Р. А., Андреев Б. В., Тараканова А. В., Анисимов А. В., Караханов Э. А. // Журнал прикладной химии. 2018. Т.91. №4. С.457-471.

- Ma X. L., Sun L., Song C. S. // Catalysis Today. 2002. V.77. N.1. P.107-116.

- Bhutto A. W., Abro R., Gao S. R., Abbas T., Chen X. C., Yu G. R. // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 2016. V.62. P.84-97.

- Ismagilov Z., Yashnik S., Kerzhentsev M., Parmon V., Bourane A. // Catalysis Reviews-Science and Engineering. 2011. V. 53. N.3. P.199-255.

- Babich I. V., Moulijn J. A. // Fuel. 2003. V.82. Р.607-631.