ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФОВ

N-[4-(4-БРОМФЕНОКСИ)ФЕНИЛ-2,4,6-ТРИНИТРОАНИЛИНА

Михалёв О.В.,а Федянин И.В.,б Милаева Е.Р.а

аМосковский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия, Москва, 119991, Ленинские горы, д.1, стр.3

e-mail: mov@med.chem.msu.ru

бИнститут элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Россия, Москва, 119991, ул. Вавилова, д.28

Исследование явления полиморфизма имеет фундаментальное значение для понимания общих принципов строения органических соединений. Склонностью к полиморфизму обладают, в частности, органические соединения с внутримолекулярным переносом заряда (ВПЗ). Так оказалось, что соединение 1, относящееся к типу мостиковых структур пикрильного ряда с ВПЗ или автокомплексам, может быть выделено в зависимости от условий кристаллизации (растворитель, температура) в виде трёх различно окрашенных полиморфных форм: красной, триклинной, P-1; желтой, моноклинной, C 21/c и оранжевой, моноклинной, C 21/c, которые были охарактеризованы с помощью ЯМР, ИК-спектроскопии, элементного и рентгеноструктурного анализа.

Рис. 1. Строение N-[4-(4-бромфенокси)фенил-2,4,6-тринитроанилина (1) по данным РСА.

Методом РСА показано, что молекула 1 имеет во всех формах близкую конформацию, а разная окраска обусловлена различиями в организации межмолекулярных взаимодействий, в частности, водородных и донорно-акцепторных связей при упаковке молекул в элементарной ячейке.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты 14-03-00611, 15-03-03057.