Керамика и тонкие пленки твердых растворов на основе хромита меди (I): синтез и электрофизические свойства

Ангеловский И.О.1, Дувакина А.В.2, Корсаков И.Е.1, Кытин В.Г.2

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

1Химический факультет, 2Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: angelovskiy.igor@gmail.com

Хромит меди (I) CuCrO2 является прозрачным полупроводником с дырочным типом проводимости и представляет интерес в качестве материала для p-электродов солнечных элементов или как материала с термоэлектрическими свойствами. Применение CuCrO2 ограничено малой электропроводностью материала, однако ее можно повысить путем гетеровалентного легирования элементами с ионными радиусами, близкими к ионному радиусу хрома (III). CuCrO2 имеет структуру делафоссита. Катионы меди одновалентны и линейно скоординированы анионами кислорода. Анионы кислорода также составляют октаэдрический полиэдр ионов хрома (III). Слоистая природа структуры обусловливает ее анизотропию [1].

Целью нашей работы является синтез и исследование свойств твердых растворов CuCr(1-x)MgxO2 (x=0, 0.003, 0.006, 0.011, 0.013, 0.040). Керамические образцы синтезировали с применением химической гомогенизации (нитратный метод). По данным рентгеновской дифракции для всех составов была обнаружена фаза делафоссита, образцы с содержанием магния от 0 до 1,3 ат. % являются однофазными, образец с 4,0 ат % магния предположительно является неоднофазным.

Параметры элементарной ячейки уточняли методом Ритвельда. При увеличении содержания магния происходит линейное увеличение параметра а и уменьшение параметра с (рис.1). Увеличение времени отжига с 24 до 48 часов не оказывает сильного влияния на параметры элементарной ячейки. Выполняется правило Вегарда. Полученные зависимости совпадают с литературными данными [2].

Рис. 1. Зависимость параметров элементарной ячейки CuCr(1-x)MgxO2 от содержания магния.

Для образцов были измерены геометрические и рассчитаны рентгеновские плотности. Увеличение содержания магния приводит к увеличению объема элементарной ячейки и уменьшению рентгеновской плотности. Геометрическая плотность образцов составляет 50-70 % от рентгеновской, т.е. имеется значительная пористость, которая может сказываться на измеряемых электрофизических параметрах. При увеличении содержания магния, а также при увеличении длительности высокотемпературного отжига относительная плотность возрастает (рис. 2а). Данные электронной микроскопии показывают, что увеличение времени отжига и содержания магния приводит к уплотнению микроструктуры, потере определенной формы зерен и их срастанию (рис. 2б). Рост плотности образцов, может быть, связан с интенсификацией диффузных процессов благодаря возникновению кислородных вакансий. Также для образца с 4,0 ат. % магния наблюдали появление мелких октаэдрических кристаллов, которые, согласно литературе [3], относятся к фазе шпинели MgCr2O4 (рис. 2б).

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 2. (а) Относительная плотность керамики с различным содержанием магния, (б) Микроструктура керамики с 4 ат.% магния (РЭМ).

Температурную зависимость электрического сопротивления образцов исследовали 4-х зондовым методом на постоянном токе. С понижением температуры сопротивление растет, что соответствует полупроводниковому поведению. Температурная зависимость сопротивления соответствует прыжковому механизму проводимости. Увеличение содержания магния от 0 до 4 ат. % позволяет понизить электросопротивление образцов на 4 порядка. Также на температурной зависимости R(T) наблюдается особенность при температуре магнитного фазового перехода 25 К (рис. 3а).

Для исследования оптических свойств образцов использовали метод диффузного отражения. Ширина запрещенной зоны образцов сопоставима с литературными данными. При увеличении содержания магния до 0,6 % - наблюдается рост ширины запрещенной зоны, а затем ее падение (рис. 3б). Из этого следует, что большая оптическая проницаемость для образцов наблюдается при малых степенях легирования.

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 3. (а) Температурная зависимость электросопротивления для образцов с содержанием магния 1,3 и 4,0 ат. %, (б) Зависимость ширины запрещенной зоны керамики CuCr(1-x)MgxO2 от содержания магния.

Литература

1. Ketir, W., Saadi, S., Trari, M. Physical and photoelectrochemical characterization of CuCrO2 single crystal. Journal of Solid State Electrochemistry, 16(1) (2011), 213–218.

2. Ono, Y., Satoh, K., Nozaki, T., Kajitani, T. Structural, Magnetic and Thermoelectric Properties of Delafossite-type Oxide, CuCr1-xMgxO2 (0≤x≤0.05). Japanese Journal of Applied Physics, 46(3A) (2007), 1071–1075.

3. Guilmeau, E., Maignan, A., Martin, C. Thermoelectric Oxides: Effect of Doping in Delafossites and Zinc Oxide. Journal of Electronic Materials, 38(7) (2009), 1104–1108.