МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В.Ломоносова
Химичиский факультет

Кафедра лазерной химии

Классификация глин с использованием ручного лазерно-искрового эмиссионного спектрометра

Курсовая работа
студента 213 группы
А. М. Козина
Научный руководитель
к.х.н., доцент Т. А. Лабутин
Преподаватель
к.х.н., доцент А. В. Чернобровкина

Москва – 2021

1. Введение
Оперативный контроль качества минерального сырья непосредственно в процессе добычи значительно сокращает издержки, позволяет существенно повысить его качество за счет устранения перемешивания с пустой породой. Для осуществления подобного контроля аналитические методы должны соответствовать следующим требованиям: высокая производительность, воспроизводимость, достаточная для оценки нормируемых показателей качества , экспрессность, низкая стоимость, возможность определения содержаний широкого круга химических элементов из одной навески без химического вскрытия пробы, возможность работы в полевых условиях. Наиболее полно данным требованиям соответствует лазерно-искровая эмиссионная спектрометрия (ЛИЭС), в которой мощное лазерное излучение используется для отбора пробы, а образующаяся плазма является источником аналитического эмиссионного сигнала. Стационарные системы на основе ЛИЭС широко используются для входного контроля качества сырья в сталелитейном производстве и при производстве минеральных удобрений. Для полевого же использования наиболее подходящим представляется использование портативных или же ручных анализаторов ЛИЭС. В настоящее время эта область ЛИЭС находится в стадии бурного развития. При контроле качества часто нет необходимости проводить количественный анализ, а, например, достаточно отличать руду от пустой породы. Для решения таких задач большой популярностью пользуются математические методы классификации любых видов данных, в случае химических, объединяемые понятием хемометрика. С развитием новых алгоритмов и вычислительных мощностей рутинные задачи для химика-аналитика в многих случаях могут быть алгоритмизированы и выполняться компьютером. [1]
Цель работы:
Классификация глин и сопутствующих пород с использованием метода главных компонент на основании данных ручного ЛИЭС-анализатора.

2. Обзор литературы
2.1. Основы метода лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии ЛИЭС (LIBS)[2][3][4][5]
Метод лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии (ЛИЭС, LIBS) относится к спектральным методам анализа. В результате облучения исследуемого образца лазером происходит абляция, то есть испарение вещества с формированием плазмы. Эта плазма испускает электромагнитное излучение, спектр которого регистрируется прибором и затем используется для проведения анализа.
Метод возник относительно недавно, в 1980-х годах, являясь модификацией. До хорошо известных спектральных методов, хотя попытки применить лазерное излучение в этих методах предпринимались с момента появления лазеров в 1960-х. Однако идея ЛИЭС была достаточно труднореализуемой для существовавшего уровня техники, поэтому лазеры применялись для испарения вещества с последующим возбуждением атомов уже другими способами.
Путь к широкому использованию ЛИЭС начался в 80-х-90-х годах с появлением многоканальных стробируемых детекторов и распространением высокостабильных Nd:YAG лазеров. А с появлением портативных лазеров проявился и потенциал этого метода в полевом анализе. Лазеры становились всё компактнее, что позволяло выносить необходимые приборы на место исследования вместо отбора проб для последующего лабораторного анализа. Ещё в 1980-е были очевидны перспективы метода для использования в межпланетных миссиях, а в 2000-е годы началась активная по практической реализации приборов для исследования других планет по созданию аппаратуры для установки на устройства типа марсоходов. Стоить отметить и значительные улучшения всех технологий используемых в ЛИЭС) – бурный рост компьютерной инженерии и программирования; развитие ПЗС-матриц и смежных к технологий.
Переходя к особенностям экспериментальных измерений, лазер обычно фокусируют на несколько миллиметров ниже поверхностности для устранения возможности появления пробоя над поверхностью. Также, это позволяет задействовать относительно обширный участок площади, что повышает представительность анализа (в противном случае можно попасть в аномальную точку). При взаимодействии лазера с поверхностным слоем считается, что электронный газ нагревается достаточно быстро, в отличие от узлов решётки. За ~10-13 секунд температура электронов поверхностного слоя достигает ~104 К, происходит лавинная ионизация и вещество происходит образование плазмы. При лазерных импульсах длиной 10-12~10-11 секунд энергия распределяется между электронным газом и решёткой, что приводит к сильному нагреву вещества. При плотности мощностной от 106 Вт*см-2 и выше также происходит образование плазмы над поверхностью, которая покидает поверхность и начинает излучать в широком спектральном диапазоне. Атомные и ионные эмиссионные линии, наблюдаемые в спектре служат аналитическим сигналом.
Обратим внимание на то, что параметры лазерного излучения сильно влияют на характер абляции. Например, при относительно низкой плотности мощности излучения в 106 Вт*см-2 давление паров вещества вытесняет его расплав из кратера, что создаёт наплывы вокруг и выбрасывает частицы вещества в плазму. При увеличении плотности мощности возможно возникновение взрывного вскипания расплава, что тоже приводит к выбросам расплавленного вещества.
Зависит характер абляции и от длительности лазерного импульса. В случае фемто- и пикосекундных лазеров, как было сказано ранее, происходит выброс вещества без плавления, что объясняет отсутствие наплывов вокруг кратера при абляции ультракороткими импульсами.
Интересен и эффект экранировки поверхности плазмой: лазерно-индуцированная плазма может поглощать до 80% излучения, что приводит к её сильному разогреву (до 105 К) и ионизации – электронная плотность достигает 4*1021 см-3. Это, в свою очередь, приводит к появлению интенсивного постоянного фона в спектре на протяжении первых 50-200 нс.
Рис. 1.[2] Типичные ЛИЭС-системы с использованием одного или двух лазеров. (a) – схема с одним лазером, (b) – схема с двумя лазерами, коллинеарная,
(c) – схема с двумя лазерами, ортогональная, (d) – схема «open-path» для дистанционных измерений с непосредственным сбором излучения плазмы, (e) – схема для дистанционных измерений с использованием выносного зонда. З – дихроические зеркала, Л – линзы для фокусировки лазерного излучения, К – линзовые конденсаторы для сбора излучения плазмы, ПК – поляризационный куб, ВЗ – вогнутые зеркала, ДЗ – зеркало с отверстием, Т – двухлинзовый телескоп.
Стоит отметить, что чрезмерная ионизация является мешающим фактором. Хотя лазерно-индуцированная плазма характеризуется, как правило, низкой степенью ионизации, в спектре наблюдаются как атомные, так и ионные линии, при этом по мере остывания плазмы происходит рекомбинация, и на поздних временах они не наблюдаются.
Рис. 2. Спектр глины при ЛИЭС измерениях.[6]
Длина волны (нм)
Интенсивность
В чём преимущества ЛИЭС как метода метода анализа? Во-первых, как говорилось раньше, это возможность создания портативных приборов. Современные портативные лазеры по размеру схожи с электрической дрелью и могут работать от аккумулятора.[7] Во-вторых, это минимальная пробподготовка – образцы можно анализировать почти в изначальном виде, так как создать лазерную плазму можно на поверхности любого вещества. Единственный минус – неточные результаты в для неоднородных проб – можно испарить включение, не соответствующее брутто-составу. В-третьих, это быстрота и эффективность метода, которая частично следует из двух предыдущих пунктов – возможность внелабораторных измерений и высокая производительность метода (как правило одно измерение занимает 1-5 сек).
2.2. Способы классификации проб в спектральных методах анализа[1][8][9][10][11][12]
Способы классификации можно разделить на две большие категории: обучение с учителем, т.е. когда используется обучающий набор данных с известным отнесением образцов по классам и классификация без учителя , когда принадлежность объектов в рассматриваемом наборе неизвестна. В первом случае по обучающему набору создают общую математическую модель, которая может классифицировать неизвестный объект с некоторой точностью. В данном случае под результатом подразумевается принадлежность к какому-то классу. К этой категории относятся, например, метод SIMCA, метод опорных векторов (SVM), «случайный лес» (множество «деревьев» решений, Random Forest). Типичный пример – классификация рукописных цифр от 0 до 9. В задачу же второй категории входит построение таких пространств данных, в которых можно вручную (или алгоритмически) выделить объёмы данных, которые принадлежат группам образцов. Примерами механизмов второй категории являются PCA/SIMCA и PLS-DA.
Рассмотрим некоторые методы анализа многомерных данных, начиная с PCA. Principal Component Analysis, метод главных компонент – один из самых популярных и простых методов классификации без учителя. Главными компонентами в наборе данных (которые представляются как точки в n-мерном пространстве сигналов) являются векторы, которые лучше всего описывают вариацию данных в наборе (по среднему квадрату расстояния точек до вектора) и ортогональны друг другу. Стоит отметить, что число главных компонент значительно меньше n и числа образцов. Сам же метод главных компонент заключается в нахождении этих векторов, а оставшуюся вариацию сигнала можно считать шумом.
Метод классификации с использованием проекции на латентные структуры (PLS-DA – Partial Least Squares Discriminant Analysis)– в этом случае помимо матрицы сигналов составляют матрицу откликов для всех образцов с размерностью равной числу классов (принадлежность к классу – «1» в соответствующем столбце, остальные значения – «0»). . Затем строится PLS-регрессия, которая используется для классификации неизвестных образцов.
Методы с учителем, включающие оптимизацию многомерного классификатора относят к методам машинного обучения – на основе определённого набора данных компьютер по заданному алгоритму строит сложную многомерную функцию регрессии, подбирая коэффициенты так, чтобы она описывала данные. Затем, на проверочном наборе оценивается способность модели их описывать. Если различие превышает ожидаемую точность, то модель корректируют. Важнейшей проблемой в этом случае является риск построения переобученной (overfitting) модели. Это значит, что машина получила функцию, точно описывающую исходные данные, включая шумы,, но вовсе не отражающую истинные корреляции предикторов и откликов. Наглядно показать переобучение можно аппроксимацией 20 точек, которые отклоняются от прямой на небольшие случайные величины (шум), многочленом 20й степени методом Лагранжа. С огромным размахом график пройдет через все точки, но при этом между ними и на концах диапазона будут чудовищное отклонения от истинной линейной зависимости.
Метод опорных векторов (SVM) – группа схожих алгоритмов; относящихся к классическому машинному обучению. В методе могут использоваться линейные классификаторы, то есть решение о принадлежности элемента к какому-то классу (например при разделении минералов на группы) принимается по результату действия линейного оператора над входными данными. Существуют и расширенные версии метода с использованием нелинейных операторов, которые приводят пространство к такому виду, в котором можно получить правильный линейный классификатор.

Рис. 3.[10] Получение нового пространства (Feature space) из исходного (Input space) нелинейным оператором (φ) и последующая классификация линейным
оператором (H).

2.3. Выбранный метод анализа
Для работы был выбран метод PCA, поскольку у нас не было обучающего набора и одной из задач было изучить структуру данных. Во-вторых, среди многих методов PCA является одним из самых простых и понятных, но при этом крайне эффективных.
Рассмотрим PCA подробнее. Представим исходный набор данных в виде матрицы X. У этой матрицы будет I строк-образцов и J координат для каждого образца, столбцов. Таким образом, матрицу можно представить как массив координат I точек в J-мерном пространстве. Отметим, что традиционно в линейной алгебре вектора и точки обычно представляются столбцами, однако для дальнейших математических вычислений визуально удобнее работать с транспонированным вариантом. Суть метода сводится к разложению X на произведение TPt, где T – матрица из векторов-столбцов, которые являются собственными значениями, а P – матрица нагрузок. В конечном итоге, X = TPt + E, где E – матрица остатков.
Есть несколько способов получения этих матриц. Одним из самых популярных и простых является NIPALS[11]. Он включает в себя следующие шаги: выбор начального вектора t, расчёт вектора нагрузок pt = ttEa/(ttt), нормировка p = p/(ptp)0.5, расчёт вектора счетов t = Eap/(ptp), проверка сходимости. Если на последнем шаге решение не сошлось, то происходит возврат к расчёту вектора нагрузок. Алгоритм начинается с a = 0, при этом E0 получается центрированием исходной матрицы X. После вычисления a-й компоненты, принимаем ta = t и pa = p, после чего вычисляем остатки Ea+1 = Ea - tpt и переходим к следующей компоненте, заменив a на a+1. В нашей работе будет использоваться реализация этого алгоритма в среде Python, описанная в [12].
Приведём пример работы алгоритма в трёх измерениях (Рис 4). Сначала находится «нулевая» главная компонента – это центр данных. Туда же переносится начало новых координат. Построив первую главную компоненту, очевидно, что проекция точек на эту прямую не описывает вариацию данных, остатки слишком велики, чтобы списать их на шум. Затем мы строим вторую главную компоненту, ортогональную ней. В этом случае в рамках погрешности, все точки находятся в плоскости главных компонент (ГК). У нас получилось 2 главных компоненты + нулевая (центр) из данных по трём координатам.
Рис. 4.[9] Данные и построение главных компонент. (Оранжевый – «нулевая» компонента, зелёная линия – первая ГК, синяя – вторая ГК, красный - проекция жанных на плоскость, образованную ГК).

3. Экспериментальная часть
3.1. Работа с образцами
Имеющиеся пробы каолинитовых глин и их имитаторов (всего 29 образцов трёх классов: природный каолинит, искусственный каолинит, вмещающие глины) были перемолоты в шаровой мельнице до состояния аналитической пудры (частицы размером до 200 меш или же 0.076 мм). После чего в гидравлическом прессе под давлением около 20 атм порошки были спрессованы в таблетки диаметром 12 мм.
Для удобства, образцы были пронумерованы от 1 до 29. Для каждого образца ручным ЛИЭС-анализатором SciAps Z-300[13] регистрировали 40 спектров в трех точках, , две с одной стороны и одна с другой стороны.
3.2. Работа с данными
Полученные спектры были экспортированы из программы от производителя ЛИЭС-установки в формат CSV и усреднялись для каждого образца. Спектр состоял из 5834 дискретных значений интенсивности в диапазон длин волн от 188.3 нм до 947.2 нм. Далее, была составлена матрица 29х5834, заполненная соответствующими интенсивностями.
Над этим набором данных был произведён регрессионный анализ с целью классификации. В качестве метода был выбран PCA (метод главных компонент). Выбор обоснован простотой и быстротой использования, а так же достаточно хорошим разделением (классификацией) при небольшом количестве главных компонент.
Для проведения расчётов была выбрана среда Python 3.8.5[14] с использованием библиотек sklearn[15] (для PCA и кластеров), numpy[16] (для работы с массивами данных), matplotlib[17] (для построения диаграмм), time[18] (для замера времени). Обычно Python считается не самым быстрым языком[19] на объёмах данных нашего масштаба (матрица размерностью 29 на 5834, почти 170 тысяч элементов), тем не менее первый запуск программы занимал около 0.1 секунд на регрессию данных, в то время как последующие расчёты занимали в среднем 0.015 секунд. Отметим, что вся работа была почти полностью выполнена в программах со свободным исходным кодом.
На основании анализа величины объяснённой дисперсии (Рис. 4) было выбрано четыре главные компоненты для построения модели. Как видно из Рисунка 6, вариация сигнала в четвёртой компоненте несет физический смысл и ее использование целесообразно при классификации образцов.
Рис. 5. Объяснённая дисперсия.
Рис. 6. График счетов в координатах ГК1-ГК2 и ГК1-ГК3

Рис. 7. График счетов в координатах ГК1-ГК4 и ГК2-ГК3 для полного набора данных

Рис. 8. График счетов в координатах ГК2-ГК4 и ГК3-ГК4 (каолиниты – красные, искусственные каолиниты – фиолетовые, вмещающие глины – зелёные)
Рис. 9. График счетов в координатах ГК1-ГК2-ГК3
Рис. 10. График счетов в координатах ГК1-ГК3-ГК4
Также посмотрим на общий вид векторов нагрузок главных компонент (Рис 12), чтобы понять какие компоненты ответственны за вариабельность сигнала. Видны характерные полосы двухатомных молекул AlO, а так же резонансные линии Al/Ca.
Рис. 11. Спектр образца глины № 2.
Длина волны (нм)

Интенсивность
Рис. 12. Спектр нагрузок (ГК1-4) во всём рабочем диапазоне.
Длина волны (нм)
Нагрузки
Рис. 13. Спектр нагрузок (ГК1-4) в диапазоне 400-560 нм.
Длина волны (нм)
Нагрузки
В связи с возможным высоким влиянием резонансных линий основного элемента – алюминия и молекулярных полос AlO, было решено провести МГК-разложения, на основании спектров, где спектральные диапазоны 308-310, 394-398, 464.5-473, 484-493 (нм) исключены.

Рис. 14. Спектр нагрузок после удаления (выделены красными линиями) сигналов алюминия.
Рис. 15. Сравнение приведённых дисперсий до и после удаления.
После удаления наиболее интенсивных сигналов алюминия увеличились значения силуэтов, возможности полученной модели для классификации возросли. Однако, дисперсия в целом выросла, хоть и не значительно.

Рис. 16. График счетов в координатах ГК1-ГК2 и ГК1-ГК3

Рис. 17. График счетов в координатах ГК1-ГК4 и ГК2-ГК3
Рис. 18. График счетов в координатах ГК2-ГК4 и ГК3-ГК4
Рис. 19. График счетов в координатах ГК1-ГК2-ГК3
Рис. 20. График счетов в координатах ГК1-ГК3-ГК4
Чтобы количественно оценить и сопоставить модели для классификации, было решено провести математическую оценку кластеризации образцов с помощью вычисления метрики «силуэт» для каждого класса. Силуэт находится в пределах от -1 (полное перекрывание с другими классами) до 1 (изолированный кластер) и даёт понять близость точек внутри кластера по отношению к другим классам.
Таблица 1. Силуэты для точек во всех разложениях.
Кластер	Силуэты
	PC1-2	PC1-3	PC1-4	PC2-3	PC2-4	PC3-4	PC1-2-3	PC1-3-4
0	0.34	0.43	0.35	0.26	0.25	0.4	0.41	0.43
1	0.74	0.73	0.73	0.47	0.51	0.29	0.73	0.72
2	-0.19	-0.24	-0.23	-0.24	-0.28	-0.18	-0.19	-0.22

Таблица 2. Силуэты для точек во всех разложениях после удаления сигналов с определённых длин волн.
Кластер	Силуэты
	PC1-2	PC1-3	PC1-4	PC2-3	PC2-4	PC3-4	PC1-2-3	PC1-3-4
0	0.48	0.45	0.42	0.29	0.46	0.15	0.48	0.44
1	0.86	0.76	0.81	0.4	0.56	0.14	0.79	0.73
2	-0.12	-0.16	-0.12	-0.22	-0.26	-0.3	-0.14	-0.15

Зелёным цветом в таблицах обозначили подходящие для кластеризации разложения. Во второй таблице светло-зелёным обозначены ещё более подходящие разложения, тёмным – менее (сравнимы с Таблица 1).
4. Обсуждение результатов
Все 29 образцов были проанализированы за час, что показывает высокую производительность ручного ЛИЭС-анализатора.
По силуэтам становится ясно, что широкое разнообразие вмещающих глин не позволяет надёжно их классифицировать. С другой стороны, искусственный каолинит надёжно отделяется от других проб.
После удаления наиболее интенсивных сигналов основного компонента, алюминия, рассматриваемые классы значительно лучше разделяются – силуэты существенно увеличились практически для всех проекций. Это показывает, что для повышения качества классификации необходимо осуществлять выбор переменных, как минимум удалять наиболее интенсивные, но малоинформативные сигналы основного компонента.
Судя по силуэтам, для классификации (природные каолиниты (кластер 0), искусственные каолиниты (кластер 1), прочие глины (кластер 2)) наилучшим образом подходит проекция ГК1-2 и в некоторой степени ГК2-4 и ГК1-2-3 при условии удаления интенсивных сигналов основного компонента.
Разделения ж природных образцов (природные глины и каолиниты) и искусственных каолинитов возможно и без удаления сигналов алюминия в пространстве. Подойдут ГК1-2, ГК1-2-3, как для необработанных спектров, так и для обработанных.
5. Выводы
1) Анализ векторов нагрузок показал, что полное описание данных возможно с использованием 4-х главных компонент. Кроме того, в векторах нагрузок доминируют интенсивные сигналы основного компонента – алюминия (резонансные линии и молекулярные полосы AlO).
2) Классификация с использованием спектров во всем рабочем спектральном диапазоне позволяет надёжно проводить только разделение на искусственные и природные пробы (проекции ГК1-2, ГК1-2-3).
3) После удаления сигналов алюминия менее интенсивные, но более специфические для каждого класса образцов сигналы стали вносить больший вклад в проекции, что улучшило качество классификации. В проекции ГК 1-2 надёжно разделяются рассматриваемые классы проб (каолиниты, вмещающие глины и искусственные каолиниты).
4) При небольшой пробоподготовке можно проводить классификацию глин с использованием ручного ЛИЭС-анализатора в том числе и в полевых условиях.
6. Список литературы.
1. D. L. Death, A. P. Cunningham, and L. J. Pollard Multi-element analysis of iron ore pellets by Laser-induced Breakdown Spectroscopy and Principal Components Regression // Spectrochimica Acta, Volume 63, Issue 7, July 2008, С. 763-769.
2. Н.Б. Зоров, А.М. Попов, С.М. Зайцев, Т.А. Лабутин Качественный и количественный анализ объектов окружающей среды методом лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии // Успехи химии 84 (10), 2015, С. 1021 – 1050.
3. Кремерс, Радзиемски Лазерно-искрвоая эмиссионная спектроскопия // Москва, Техносфера, 2009 г, 360 с.
4. David W. Hahn, Nicoló Omenetto Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), Part I: Review of Basic Diagnostics and Plasma–Particle Interactions: Still-Challenging Issues Within the Analytical Plasma Community. // Focal point Volume 64, Number 12, 2010, С. 335A-366A.
5. David W. Hahn, Nicoló Omenetto Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS), Part II: Review of Instrumental and Methodological Approaches to Material Analysis and Applications to Different Fields. // Focal point Volume 66, Number 4, 2012, С. 347-419.
6. http://libs.chem.msu.ru/
7. Giorgio S. Senesi , Russell S. Harmon, Richard R. Hark Field-portable and handheld laser-induced breakdown spectroscopy: Historical review, current status and future prospects // Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 175 2021 106013
8. Mario Fordellone, Andrea Bellincontro and Fabio Mencarelli Partial least squares discriminant analysis: A dimensionality reduction method to classify hyperspectral data // Department of Statistical Science, Sapienza University, Rome (Italy); 2018 Department for Innovation in Biological, Agro-food and Forest Systems, University of Tuscia, Viterbo (Italy); Piazzale Aldo Moro, 5 Rome (Italy)
9. https://chemometrics.ru/
10. Ovidiu Ivanciuc Applications of Support Vector Machines in Chemistry // Reviews in Computational Chemistry, Volume 23, Eds.: K. B. Lipkowitz and T. R. Cundari. Wiley-VCH, Weinheim, 2007, С. 291–400.
11. Roman Rosipal Nonlinear Partial Least Squares: An Overview // Department of Medical Cybernetics and Artificial Intelligence, Center for Brain Research, Medical University of Vienna, Austria
12. N. Halko P. G. Martinsson J. A. Tropp Finding Structure with Randomness: Probabilistic Algorithms for Constructing Approximate Matrix Decompositions // SIAM REVIEW Vol. 53, No. 2, С. 217–288
13. https://sciaps.com/libs-handheld-laser-analyzers/z-300/
14. https://docs.python.org/release/3.8.5/
15. https://scikit-learn.org/
16. https://numpy.org/
17. https://matplotlib.org/
18. https://docs.python.org/3.8/library/time.html
19. Mathieu Fourment and Michael R Gillings A comparison of common programming languages used in bioinformatics. // BMC Bioinformatics 2008, 9:82