Взаимодействие RSi  (R=La, Ce) с водородом при высоком давлении.

Филонов В.Л., С.А. Лушников, В.Н. Вербецкий, Э.А. Мовлаев.

Химический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

- Изучено взаимодействие интерметаллических соединений  RSi  (R=La, Ce) со структурным типом FeB с водородом при давлении до 2500 атм. Исследованные соединения абсорбировали водород в количестве примерно одного атома водорода на формульную единицу интерметаллида. Абсорбция проходила без образования плато по типу твердого раствора. Рентгенофазовый анализ образцов гидридных фаз, образованных при высоком давлении показал, что они представляют собой исходное соединение с расширенной решеткой.

- Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-03-00639.