## Slide 1
Литература
1. Простомолотов А.И., Верезуб Н.А. Механика процессов получения кристаллических материалов. 2023. Издательский Дом НИТУ «МИСиС» Москва, ISBN 978-5-907560-57-4, 568 с.
https://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/ProstomolotovVerezub2023ru.djvu
2. Prostomolotov A.I., Verezub N.A et al Regularities of structure formation in 30 mm rods of thermo-electric material during hot extrusion // Materials 2021, Volume 14, Issue 22, 7059
https://doi.org/10.3390/ma14227059
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ГИДРОМЕХАНИКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Верезуб Н.А., Простомолотов А.И.
ИПМех РАН
2
3
4
5
6
7
8
Выводы
9
А.И.Простомолотов
Н.А. Верезуб
К.ф.-м-н., ст.н.с.
Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Д.т.н., вед.н.с.
Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
1
3) Кассетная кристаллизация КК
1) Горячая экструзиия ГЭ
2) Равноканальное угл. прессование РКУП
Схема кристаллизационной кассеты:
1 –область расплава - кристалла,
2 – зародыш кристалла,
3 – отверстия для втекания расплава,
4 – монтаж. отверстия
Кристаллизация термоэлектрического материала на основе теллурида висмута 3-я технологиями:
1) , 2) - из пластического состояния и 3) – из расплава
Цилиндрическая пресс-
заготовка выдавливается
при температуре 420оС
через коническую фильеру:
Пресс-заготовка в форме
параллепипеда выдавливалась при температурах 420-515оС
через коленчатую фильеру:
V = 0.1 мм/с.
D1 = 85 мм, L = 26 мм,
D2 = 20 мм, I = 220 мм, Vпресса = 0.1 мм/с
ГЭ в момент выхода
образца из фильеры:
1 – зона высокого сжатия
2 – формирования cтруктуры
3 – зона появления трещин
а
б
РКУП: изменение формы образца и
Покрывающей его расчетной сетки во
время процессе
а
(а) макроструктура образца при продольном срезе в каналах 1–3; (б) векторы пластического течения (Vmax = 0.028 см/с при VP= 0.018 см/с) в момент t = 250 c.
б
Изолинии пластической деформации  в разные моменты времени t при температуре 470оС: 70 с (а), 150 с (б), 250 с (в).
0.12
1.2

0.069
0.69

0.14
1.4

а
в
б
Микроструктуры образцов после процессов РКУП
Процесс горячей экструзии металлов и сплавов сопрождается рекристаллизацией исходного образца, обусловленной большими деформациями (ε > 0.5). При этом эволюция формирующейся микроструктуры может быть описана количественно такими параметрами, как размер зерен и их объемная доля в зависимости от параметров процесса: деформации ε, скорости деформации ε’ и температуры T. Теоретическую основу составляет модель Яда.
Изолинии размеров зерен d, мкм в момент времени t = 250 c для РКУП процесса при температуре 470оС. Начальный размер зерен do= 500 мкм.
10
20
do
d, мкм
%
d, мкм
Зависимость максимального размера зерна от температуры РКУП процесса (пунктир – измерения и сплошная линия – расчеты).
Измеренная доля зерен % от их размера d при температуре РКУП 470С
На основе математического моделирования проведен сравнительный анализ
основных технологических способов получения термоэлектрических
материалов на основе теллурида висмута: конического и РКУП прессования
и "кассетной" кристаллизации методом Бриджмена.
Рассмотрено влияние конструктивных особенностей и температурных режимов
на процессы пластического формования и кристаллизации.
Сравнение этих способов показывает, что технология пластического формования
менее сложная, но сталкивается с трудностью в оптимизации пластического
течения.
Кассетная кристаллизация является весьма производительной. Однако она
требует поддержания формы фронта кристаллизации, близкой к плоской с целью
избежания неконтролируемого образования дендритов, что также является не
простой научно-технической задачей.
ПЭМ изображения поверхности сколов для образцов,
полученных разным размером частиц исходного порошка:
а – Х < 150 мкм, б – 150 < X < 500 мкм, в – Х > 500 мкм.
ПЭМ изображения
внутренней структуры
зерен с разрешением
500 нм.
Для верификации размеров зерен и наличия видимых дефектов образцов проводили исследование на растровом электронном микроскопе, съемку вели с поверхности сколов, сделанных перпендикулярно оси экструзии. Установлено:
1) во всех случаях структура материала мелкодисперсная, размеры фрагментов поверхности излома изменяются в пределах от 5 до 20 мк;
2) при температурах выше 470ºС в материале возникают поры, объемная доля которых увеличивается с увеличением температуры РКУП процесса.
Форма пор изотропная, они наблюдаются как по границам, так и внутри зерен.
Наилучшей текстурой, мелкодисперсной структурой зерен, отсутствием пор и надлежащими электрофизическими свойствами обладают образцы, полученные при температуре 435ºС.
Температурное поле в блоке из 7 кассет.
Расчетная схема для кассеты:
а – разбивка расчетной области на
конечные суперэлементы,
б – изменения температуры на боковой
границе при кристаллизации в начале (1),
в середине (2) и окончании (3) процесса.
Математическая модель процесса КК
Результаты расчетов для процесса КК
Vmax=0.032 cm/c
1200 K
860 K
860 K
Vmax= 0.013 cm/c
920 K
860 K
Vmax= 0.037cm/c
920 K
920 K
1200 K
920 K
в
а
б
Модель образования зёрен при пластической деформации
Сетки подвижных конечных элементов
при расчетах процессов ГЭ и РКУП
Размеры зёрен в расчетах и эксперименте
Пластическая деформация и макроструктура образца при РКУП
Образование зерен лимитируется величиной критической деформации εС:
при ε < εС исходный размер зерна d = d0 сохраняется, но при ε > εС размер зерна рассчитывается в зависимости от скорости деформации и температуры:
d = C1ε’ – C2exp(– C3Q/RT).
Величина d не влияет на эволюцию деформации, температуры или объемную долю зерен χ, поэтому каждый шаг рекристаллизации соответствует изменениям размеров зерен в среднем и зависит от текущих условий деформации.
Объемная доля χ рекристаллизованной фракции оценивается по формуле:
χ = 1 – exp[0.693(ε – εC)2/ε0.5],
где εC = С4exp(C5/T) и ε0.5 =K1d0K2(ε’)K3exp(K4/T) - деформация при 50%-ной рекристаллизации исходного материала. Можно видеть, что χ зависит от скорости деформации ε’, температуры Т и начального размера d0 через их влияние на εC и ε0.5.