## Slide 1
1
Н.А.Верезуб, А.И. Простомолотов,(e-mail: aprosto@inbox.ru)
V Междунар. конф. «Матем. модел. в материаловедении электронных компонентов», 23-25 окт., 2023
Сопряженное моделирование дефектообразования при выращивании и термообработке бездислокационного монокристаллического кремния
Российская установка Редмет-90М для выращивания монокристаллов кремния большого диаметра (200 – 250 мм).
Термомеханическая модель
теплового узла установки
Редмет-90М: 1 – корпус,
2 – кристалл, 3 и 4 – тепловые
экраны, 5 – расплав,
6 – нагреватель;
Vp – скорость вытягивания.
Сетка конечных элементов и расчетное тепловое поле в Редмет-90М.
Градация цветов соответствует приведенной шкале значений температуры (K).

## Slide 2
2
Программа «CRYSTMO/MARC» для технологического проектирования
https://ipmnet.ru/

## Slide 3
3
Сборки теплового экрана в Японии и Ю. Корее

## Slide 4
4
Сборки теплового экрана MEMC Inc.

## Slide 5
5
Влияние на изотермы прототипных сборок теплового экрана

## Slide 6
6
Cборка теплового экрана для «Редмет-90М»

## Slide 7
7
ИЗОТЕРМЫ ПРИ РАЗЛИЧНОМ УДАЛЕНИИ СБОРКИ
ТЕПЛОВОГО ЭКРАНА ОТ ПОВЕРХНОСТИ РАСПЛАВА

## Slide 8
8
ИЛЛЮСТРАЦИЯ РОЛИ теплового экрана: 1) контроль температурных зон 2) снижение мощности нагрева
Роль температурных зон:
Вблизи фронта кристаллизации (1410оС)
происходит рекомбинация точечных
дефектов: вакансий и межузельных атомов
2) При 1100 – 1050оС образуются микропоры и кластеры межузельных атомов кремния.
3) При 950 – 750оС происходит распад
твердого раствора кислорода с миграцией
центров зарождения оксидных дефектов
(преципитатов).
4) При 750 – 450оС растут размеры
преципитатов и формируется
окончательная картина микродефектов в
монокристалле.

## Slide 9
9
Показана эффективность применения теплового экрана для создания требуемых температурных зон в растущем монокристалле диаметром 200 мм и возможность управления процессами дефектообразования помощью программированного изменения скорости вытягивания кристалла применительно к новой большегрузной отечественной установке «Редмет-90М».
УПРАВЛЕНИЕ РАЗМЕРАМИ И ПЛОТНОСТЬЮ МИКРОДЕФЕКТОВ В МОНОКРИСТАЛЛЕ

## Slide 10
Моделирование дефектообразования в б/д пластинах кремния
диаметром 200 мм при быстрой термообработке (БТО)
Модель
БТО
После БТО измерена Cv и плотность преципитатов NO. Их корреляция: NO= 1.28×10-36×Cv3.71 или после
инверсии: Cv= 8.09×109×NO0.241. Подстановка NO дает экспериментальный профиль Cv (z), который
соответствует расчетному после СТД-рекомбинации:
10
Дефекты после БТО : бездефектная зона ~50 мк
Обеднение кислородом приповерхностного слоя (Falster R., Voronkov V.V. // Mat. Res. Soc. Syp. Proc. 1998.V. 510.P.37):
После многоступ. термообработок
После БТО
AG Heatpulse “8108”
Установка
для БТО
в НПО
«Интеграл»
БТО-эксперимент
Тест расчетного Cv-профиля

## Slide 11
1.Рассмотрены результаты математического моделирования
процессов дефектообразования применительно к МЧ-выращиванию
и БТО-термообработке бездислокационного монокристаллического
кремния.
2.Показана эффективность представленного расчетно-
экспериментального подхода к решению технологических
проблем, связанных с получением малодефектного
монокристаллического кремния.
ВЫВОДЫ
А.И.Простомолотов
Н.А. Верезуб
К.ф.-м-н., ст.н.с.
Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Д.т.н., вед.н.с.
Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
11
https://ipmnet.ru/