## Slide 1
НИУ МГСУ 2024
Оценка напряженного состояния
арматурных стержней по данным
акустических измерений
Научный руководитель: проф., д.ф.-м.н. Попов А. Л.
Сайдяшева Мария Сергеевна

## Slide 2
Создание предварительно напряженной конструкции через натяжение арматуры
Схема натяжного анкера:
1 – железобетонная балка; 2 –арматурный стержень; 3 – канал; 4 – домкрат; 5 – анкерный болт
1 – болт с резьбой; 2 – трубка
, - площадь сечения и модуль упругости болта;
, - площадь сечения и модуль упругости бетонной трубы под гайкой

## Slide 3
Методы контроля силы натяжения арматуры
Статические методы:
-гравитационный метод
-метод измерения по показаниям динамометра
-метод измерения по показаниям манометра
-метод измерения по величине удлинения арматуры
-измерение методом поперечной оттяжки арматуры
Частотный метод - основан на определении частоты собственных колебаний натянутой арматуры, зависящей от напряжения и длины.
Высвобожденная арматура

## Slide 4
Модели расчета продольных сил в арматурных стержнях
Модель струны:
Уравнение колебаний
;
– частота колебаний, Гц;
l – длина стержня, м;
m – погонного масса, кг/м;
N – осевое усилие
Частоты колебаний:
Граничные условия: y(0,t) = y(l,t) = 0

## Slide 5
Модели расчета продольных сил в арматурных стержнях
Модель свободно опертого стержня
Уравнение изгибных колебаний с учетом продольной силы:
l – длина стержня, м;
I – осевой момент инерции сечения, м4;
m – масса погонного метра стержня, кг/м;
E – модуль упругости материала стержня;
N – осевое усилие.
Граничные условия для формы колебаний:
Связь собственной частоты с продольной силой:

## Slide 6
ВЕРИФИКАЦИЯ ЧАСТОТНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛ НАТЯЖЕНИЯ
Модель растянутого стержня, жестко защемленного с двух концов:
Уравнение изгибных колебаний с учетом продольной силы
Граничные условия для формы колебаний
Связь собственной частоты с продольной силой

## Slide 7
Модели расчета продольных сил в арматурных стержнях
Модель растянутого упруго защемленного стержня по модели Тимошенко
Уравнения изгибных колебаний с учетом продольной силы
;
θ(z,t) – угол поворота поперечного сечения, α – коэффициент, учитывающий неравномерность касательных напряжений по сечению, G – модуль сдвига, F – площадь поперечного сечения, ρ – плотность материала)
Граничные условия для формы колебаний

## Slide 8
Модели расчета продольных сил в арматурных стержнях
Модель растянутого упруго защемленного стержня по модели Тимошенко
Общее решение
Связь собственной частоты с продольной силой

## Slide 9
Реализация расчетных моделей
Результаты вычисления продольных усилий

## Slide 10
Верификация частотного метода определения сил натяжения арматуры
Схема экспериментальной установки

## Slide 11
Верификация частотного метода определения сил натяжения арматуры
Схема экспериментальной установки для определения продольной силы по частотам поперечных колебаний
N, кН | 0,5 | 1,5 | 3,0
f1, Гц | 251 | 275 | 306
f2, Гц | 675 | 709 | 756
f3, Гц | 1309 | 1347 | 1401
f4, Гц | 2153 | 2193 | 2251
N, кН | 0,5 | 1,5 | 3
f1, Гц | 196 | 200 | 278
f2, Гц | 532 | 534 | 698
f3, Гц | 1017 | 1051 | 1285
f4, Гц | 1743 | 1758 | 2058
Экспериментальные частоты
Расчетные частоты

## Slide 12
Примеры экспериментальных распределений амплитудно-временной и амплитудно-частотной зависимостей
Амплитудно-временная зависимость
Амплитудно-частотная зависимость

## Slide 13
Верификация частотного метода определения сил натяжения арматуры
Схема экспериментальной установки для определения продольной силы по частотам продольных колебаний
N, кН | 0,5 | 1,5 | 3
f1, Гц | 7320 | 7410 | 7500
Экспериментальные частоты
Расчетная частота для случая отсутствия силы

## Slide 14
Пример экспериментальных распределений амплитудно-частотной зависимости на участке 7000-8000 Гц
При N=500 Н
При N=1500 Н
При N=3000 Н

## Slide 15
Выводы:
Предварительное натяжение арматуры строительных конструкций обеспечивает благоприятное распределение напряжений, повышает выносливость и остаточный ресурс конструкций.
Для контроля осевой нагрузки в арматурных стержнях используются различные статические методы, а также частотный - динамический метод.
Существующие методы оценки осевой нагрузки в арматурных стержнях стандартизованы. Однако эти стандарты и, изготовленная по ним, измерительная аппаратура основаны на моделях изгиба и поперечных колебаний стержней и канатов, требующих при своей реализации вскрытия их на большой длине от бетона омоноличивания.
Исследовались модель растянутой струны, Эйлера-Бернулли и Тимошенко, с проведением сравнительного анализа точности вычислений. Модель на основе уравнения Эйлера Бернулли жестко защемленного стержня дает лучшие результаты и значительно превышает по точности другие широко распространенные аналитические методы.
Проводилась верификация частотного метода на стержневых образцах с заданными значениями продольного усилия и изгибной жёсткости закрепления концов.
Наиболее перспективными в плане совершенствования методов контроля продольных усилий в арматурных стержнях представляются результаты по оценке возможностей использования продольных колебаний стержней для определения имеющихся в них продольных усилий, т.к достаточно лишь небольшого выступающего конца арматурного стержня

## Slide 16
НИУ МГСУ 2022
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!