Гидрирование ароматических соединений на сульфидных Ni-W мезопористых катализаторах, содержащих нанокристаллиты цеолитов

Наранов Е.Р.1, Максимов А.Л.1,2, Караханов Э.А.1

1МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет
2Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева, Москва 
naranov@petrol.chem.msu.ru

В последнее время в мире наблюдается тенденция ужесточения требований, предъявляемых к качеству моторных топлив. Так, дизельное топливо класса 5 должно содержать не более 8 масс.% полиароматических соединений и не более 10 ppm серы. Наилучшие результаты по очистке дизельных фракций достигаются при использовании двухстадийных процессов гидродеароматизации [1]. При этом для получения компонентов дизельных топлив с высоким цетановым числом важным является   протекание процессов гидродециклизации образующихся нафтенов и нафтенароматических углеводородов.

В настоящей работе  исследовалось  повышение активности и селективности Ni-W катализаторов гидрирования в процессах гидродециклизации образующихся продуктов оптимизацией структуры и кислотных свойств мезопористого носителя за счет введения нанокристаллитов цеолитов. Разработаны методики приготовления нанесенных NiS-WS2 катализаторов, носителями которых служат композиции SBA-15/цеолит β и SBA-15/цеолит ZSM-5, содержащие мезопористый силикат SBA-15. Полученные катализаторы охарактеризованы комплексом физико-химических методов исследований. Показано, что катализаторы типа NiS-WS2/SBA-15/цеолит обладают высокой активностью в гидрировании модельных смесей в присутствии сернистых соединений. Установлено влияние кислотности носителя на гидрокрекирующую активность катализатора. Проведены эксперименты по гидрированию как модельных смесей, так и дизельных фракций.

Литература:

[1] Stanislaus A., Marafi A., Rana M.S.//Catalysis Today. 2010. V. 153. P. 1-68.