Фотохромные композиты на основе наночастиц WO3 для детектирования паров пероксида водорода

Новиков М.А.,1,2 Каменева С.В.2

Студент, 2 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт общей и неорганической химии РАН имени Н.С. Курнакова, Москва, Россия

E–mail: novikovma@my.msu.ru

Наночастицы оксидов переходных металлов вызывают большой интерес благодаря своим особым полупроводниковым, оптическим, магнитным, антибактериальным и фотохромным свойствам [1]. Наночастицы оксида вольфрама (VI) могут использоваться в радиотерапии опухолей, а также для создания электродных материалов и элементов газовых сенсоров. Для удобства использования наночастиц, можно иммобилизировать их в полимерные матрицы, в частности матрицы на основе биополимеров целлюлозы и хитозана. Порошки наночастиц, коллоидные растворы и тонкие пленки оксида вольфрама (VI) могут проявлять фотохромные свойства [2]. Такие материалы окрашиваются под действием ультрафиолетового света и способны полностью обесцветиться под действием паров окислителей, поэтому цель исследования - синтезировать фотохромные объёмные композитные материалы на основе целлюлозы и хитозана, модифицированных наночастицами оксида вольфрама (VI) для детектирования паров пероксида водорода [3].

В данной работе были получены наночастицы оксида вольфрама (VI) разных размеров путем гидротермального синтеза и методом ионного обмена из вольфрамата натрия с использованием стабилизаторов: полиэтиленгликоль (ПЭГ), этиленгликоль (ЭГ) и поливинилпирролидон (ПВП); синтезированы композитные пленки на основе целлюлозы и хитозана, модифицированные наночастицам оксида вольфрама (VI).

Методом ионного обмена был синтезирован ультрамелкий золь оксида вольфрама (VI), стабилизированный ПВП. Полученные рентгеноаморфные частицы, по литературным данным, составляют 2 нм, а их гидродинамический радиус менее 10 нм. Методом гидротермального синтеза при 180 °C получили оксид вольфрама (VI), стабилизированный ЭГ (или ПЭГ). Образцы WO3/ЭГ и WO3/ПЭГ имеют орторомбическую сингонию, размер кристаллитов - 40 нм. При добавлении этиленгликоля, гидродинамический радиус составляет 58 нм, а при добавлении полиэтиленгликоля увеличивается до 155 нм. Наиболее интенсивную окраску (пики 540, 620, 730 нм) после УФ-облучения демонстрируют композиты, содержащие WO3/ПВП. Используемый полимер влияет как на скорость окрашивания, так и на скорость обесцвечивания композитов. Пленки на основе ТЕМПО-окисленной целлюлозы и сульфата целлюлозы при УФ-облучении окрашиваются быстрее, чем пленки хитозана. Синие пленки оксида вольфрама (VI) способны полностью обесцветиться под действием паров пероксида водорода, так как происходит частичное окисление в наночастицах оксида вольфрама (VI). Пленка на основе сульфатной целлюлозы быстрее и более равномерно обесцвечивается, чем другие полученные композиты.

Литература

1. M. Oprea and D. Mihaela Panaitescu, “Nanocellulose hybrids with metal oxides nanoparticles for biomedical applications,” Molecules, vol. 25, no. 18, pp. 4045(1–24), 2020, doi: 10.3390/molecules25184045.

2. O. L. Evdokimova et al., “Highly reversible photochromism in composite WO3/nanocellulose films,” Cellulose, vol. 26, pp. 9095–9105, 2019, doi: 10.1007/s10570-019-02716-2.

3. A. L. Popov et al., “Photo-induced toxicity of tungsten oxide photochromic nanoparticles,” J. Photochem. Photobiol. B Biol., vol. 178, pp. 395–403, 2018, doi: 10.1016/j.jphotobiol.2017.11.021.